# ПП «ГАЗПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ»

Офіс: 20300  Україна, Черкаська  обл.,

м. Умань, вул.. Максима Залізняка, 16-а

тел./факс: 8 (04744) 3-03-59

e/mail: gazpolimerkomplekt@gmail.com

ТРУБИ  ПОЛІЕТИЛЕНОВІ  НАПІРНІ

ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

1.02.2019

| Зовнішній діаметр труби, мм | ПЕ - 80 |  |  | ПЕ - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SDR 21 (0,63 МПа) |  |  | SDR26 (0,6 МПа) |  |  | SDR21 (0,8 МПа) |  |  | SDR 17 (1,0 МПа) |  |  |
|  | Товщина стінки, мм | Вес 1м.п/кг | Ціна 1 м.п. | Товщина стінки, мм | Вес 1м.п/кг | Ціна 1 м.п. | Товщина стінки, мм | Вес 1м.п/кг | Ціна 1 м.п. | Товщина стінки, мм | Вес 1м.п/кг | Ціна 1 м.п. |
| 20 | 2,0 | 0,119 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,12 | 10,20 |
| 25 | 2,0 | 0,152 | 12,75 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,15 | 13,00 |
| 32 | 2,0 | 0,197 | 16,75 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,197 | 16,75 |
| 40 | 2,4 | 0,302 | 25,70 | - | - | - | 2,0 | 0,26 | 22,20 | 2,4 | 0,302 | 25,70 |
| 50 | 3,0 | 0,462 | 39,30 | - | - | - | 2,4 | 0,38 | 32,30 | 3,0 | 0,462 | 39,30 |
| 63 | 3,8 | 0,731 | 62,10 | - | - | - | 3,0 | 0,60 | 51,00 | 3,8 | 0,731 | 62,10 |
| 75 | 4,5 | 1,318 | 112,00 | - | - | - | 3,6 | 0,84 | 71,40 | 4,5 | 1,318 | 112,00 |
| 90 | 5,4 | 1,485 | 126,20 | - | - | - | 4,3 | 1,2 | 102,00 | 5,4 | 1,485 | 126,20 |
| 110 | 6,6 | 2,208 | 188,00 | - | - | - | 5,3 | 1,79 | 152,20 | 6,6 | 2,208 | 188,00 |
| 125 | 6,0 | 2,322 | 239,50 | - | - | - | 6,0 | 2,29 | 194,65 | 7,4 | 2,818 | 239,50 |
| 140 | 6,7 | 2,909 | 300,00 | - | - | - | 6,7 | 2,92 | 248,20 | 8,3 | 3,538 | 300,00 |
| 160 | 7,7 | 3,811 | 392,20 | 6,2 | 3,14 | 267,00 | 7,7 | 3,82 | 324,70 | 9,5 | 4,615 | 392,20 |
| 180 | 8,6 | 4,787 | 495,90 | 6,2 | 3,909 | 333,00 | 8,7 | 4,71 | 400,00 | 10,7 | 5,834 | 495,90 |
| 200 | 9,6 | 5,927 | 611,75 | 7,7 | 4,843 | 411,65 | 9,6 | 5,95 | 505,75 | 11,9 | 7,197 | 611,75 |
| 225 | 10,8 | 7,499 | 777,00 | 8,6 | 6,096 | 518,10 | 10,8 | 7,53 | 640,00 | 13,4 | 9,135 | 777,00 |
| 250 | 11,9 | 9,169 | 951,00 | 9,6 | 7,542 | 641,00 | 11,9 | 9,2 | 782,00 | 14,8 | 11,188 | 951,00 |
| 280 | 13,4 | 11,577 | 1195,0 | 10,7 | 9,413 | 800,00 | 13,4 | 11,38 | 967,30 | 16,6 | 14,059 | 1195,0 |
| 315 | 15,0 | 14,549 | 1513,0 | 12,1 | 11,986 | 1018,80 | 15,0 | 14,63 | 1243,50 | 18,7 | 17,8 | 1513,0 |
| 355 | 16,9 | 18,488 | 1921,7 | 13,6 | 15,165 | 1289,00 | 16,9 | 18,1 | 1540,00 | 21,1 | 22,609 | 1921,7 |
| 400 | 19,1 | 23,549 | 2433,5 | 15,3 | 19,209 | 1632,75 | 19,1 | 23,96 | 2036,60 | 23,7 | 28,63 | 2433,5 |

| Зовнішній діаметр труби, мм | ПЕ - 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SDR 11 (1,6 МПа) |  |  |
|  | Товщина стінки, мм | Вес 1м.п/кг | Ціна 1 м.п. |
| 20* | 2,0 | 0,119 | 10,44 |
| 25* | 2,0 | 0,17 | 15,20 |
| 32* | 3,0 | 0,282 | 24,93 |
| 40* | 3,7 | 0,44 | 38,43 |
| 50* | 4,6 | 0,674 | 59,67 |
| 63* | 5,8 | 1,062 | 94,50 |
| 75* | 6,8 | 1,769 | 150,50 |
| 90* | 8,2 | 2,150 | 182,75 |
| 110* | 10,0 | 3,187 | 271,00 |

*  - означає під замовлення

Ціни подані з врахуванням ПДВ 20%

Існує гнучка система знижок